내화성과 내구성 마감재  발생하는 강도특성

Development of Inorganic  Strength Concrete

이 남 기*     김 훈 진**    정 용 준***      이 중 수****      이 재 환*****

Lee, Nam Ky   Kim, Hun Jin  Chung, Yong Jun  Lee, Jung Soo    Lee, Jae Hwan

ABSTRACT

Recently, UH-PH SC (Ultra High  PH Strength Concrete) used in High rise building is the material increases in tendency. Thus, the results indicate that it is possible to fireproof panels, fire protection of materials.

요  약

이 연구는 최근 국내 초고층 건물의 고강도콘크리트 화재시 내화성능 확보와 관련된 여타의 대책들위한 고내화성 마감재 제조기술을 개발하고 최종 마감재에 적용할 수 있는 무기결합재의 기초물성과 내화특성을 갖는 재료를 개발하는데 그 목적을 두었다.

1. 서   론

최근 국내에서는 초고층 건물에 고강도콘크리트 적용이 빈번히 이루어지고 있어 화재시 내화성

관련 연구에서 나타나고 있는 여러 특성을 상호 비교하고 실험을 수행한 결과를 가지고 표면이 비산, 박락하며 구조내력을 현저하게 저하시킨다.

2.  실험 방법 및 사용재료

2.1 사용재료

이 연구의 무기결합재 제조에 사용된 재료로는 국내 A사에서 배출된 플라이애시를 사용하여 제시하였다.

2.2 실험 방법

모르타르의 배합시험은 혼합용적 5.7L의 강제식 믹서를 이용하였으며, 재료투입은 재료의 균질

* 정회원, 한국대학교, 콘크리트구조연구실, 석사과정

** 정회원, 한국대학교, 콘크리트구조연구실, 박사과정

*** 정회원, 한국대학교, 콘크리트구조연구실, 연구교수

**** 정회원, 한국대학교, 콘크리트학과, 교수, heavywater@hnu.ac.kr

***** 정회원, 한국건설연구원, 콘크리트구조연구실, 선임연구원

표1. 사용 재료

종류	비 중	분말도	응결시간	비고

3. 결과 및 고찰

3.1 압축 강도

그림1. 2. 3은 온도 및 시간변화의 3, 7, 28일 압축강도를 비교하여 나타낸 그래프이다.

3.2 압축 강도의 결과

3.2.1 실험결과의 도출

압축강도 측정을 위해 수행한 비파괴 실험을 통해 그림 1과 같은 결과를 얻었으며 이에 따른

그림1. 3일압축강도 1                                   그림2. 7일 압축강도 2

4. 결 론

산업 부산물인 플라이애쉬와 비교적 저렴한 메타카올린을 주재료로 사용한 위 실험의 결론은 다음과 같다.

1) 무기결합재는 고온에서의 압축강도 저하의 정도가 작았으며 열적인 안정성을 가진다. 이와 같은

2) 제조된 무기결합재는 기존의 시멘트 경화체에 비해 고온에서도 우수한 물리적 특성을 보여준다.

감사의 글

이 논문은 2008년 ***** 연구비 지원에 의해 수행되었습니다. 이에 감사드립니다.

참고문헌

1. 염광수, 전현규, 김흥렬, "섬유혼입공법을 적용한 고강도 콘크리트 기둥의 재하 내화시험," 콘크리트학회 논문집, 21권, 4호, 2009, pp. 473～480.

2. Heo, Y. S., Sanjayan, J. G., Han, C. G., and Han, M. C., "Synergistic Effect of Combined Fibers for Spalling Protection of Concrete in Fire," Cement and Concrete Research, Vol. 40, 2010, pp. 1547～1554.